시     방    서

1. 공사명 : 캐노피 철재봉 도장공사

2. 현장위치 : 광주광역시 서구 유촌동 840-3 전남체신청

3. 공사개요 :

o 부 출입구, 비 막이로 설치된 넥산, 캐노피 주 부재인 철 파이프 구조물의 부식 방지 및 미관 확보를 위한 도장 작업으로써

o 트러스 이음에 의한 파이프(25Φ) 구조체 및 철 기둥(300Φ)의 부식에 의한 구조물의 손상 회복 및 내구 연수를 연장하기 위한 공사임

4. 공사 범위 및 시방

가. 공사 범위 :

1) 캐노피 파이프(25Φ) 및 철 기둥(300Φ), 철 프레임(ㅁ 형)

2) 도장 바탕 만들기 면적 : 174㎡

3) 도장 면적 : 261㎡

나. 시방

1) 부식에 의해 손상된 철재면을 라운드 전동 사포기나, 철 헤라, 철 솔로 흙, 유분, 수분, 녹등 기타 이물질을 깨끗이 제거하고, 바탕면을 마감 사포로 잘 다듬어 면의 요철을 최대한 없이 하여 철재면을 고르게 할 것.

2) 바탕 처리된 철재면에 부착력이 우수한 내 방청, 내 마모, 내 약품성이 우수한 에폭시 계, 무광 하도용 도료(스피폭시 FD 프라이머 등)를 지시된 혼합비(주제+경화제) 1;1에 의거 혼합하고 균일히 교반하여 가사 시간(외기 25℃ 때, 4시간)내에 빠짐없이 도장할 것.

3) 하도의 경화 건조 시간(8시간)을 지난, 최소 재 도장 간격을 12시간 이상 지난 후 상도로써 기존 색상과 같은 아크릴 계 우레탄 도료로서  부착과 내 마모, 내 약품 및 기계적 물성이 우수한 철재 상도용(스피롤탄 등)에 적합한 유광, 연 청색을 지시된 혼합비 5 : 1(주제 : 경화제)에 의거 균일 교반 후 가사 시간내에 빠짐없이 도장할 것

4) 바탕 만들기와 하도, 상도 작업시 캐노피 구조체 이외의 곳을 보호하기 위한 보양 작업(카버링 테이프, 두루 마리 쉬트 등)을 이행하고 실시할 것.

특히 벽체와 지붕재(넥산), 바닥에 페인트로 오염되지 않도록 잘 차단할 것.

다. 일반사항

1) 공사 시공 및 마감 상태로 인하여 그 방법과 도료의 물성을 변경하는 등 사유 발생시  반드시 담당 공무원과 협의 후 시공자 부담으로 할 것

2) 공사중 화재, 도난, 인명 피해 발생시 일체의 책임은 시공자가 질 것

3) 공사중 발생된 폐기물은 시공자가 처리하고 작업시 주위 환경을 정리 정돈 통제하여, 이동식 강관 비계의 전도에 의한 추락등 안전 사고 위험이 없게 할 것

4) 각 공정별 바탕 만들기 후와, 하도, 상도 작업 개시 전 반드시 감독 공무원의 입회 검사를 필한 연 후에 다음 공정의 작업에 착수할 것

5) 공사 시공 세부 시방은 건교부 고시, 건축공사 “ 칠공사 ”를 준용할 것

2009.  3.   5.

전 남 체 신 청 장