공 사 시 방 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공 사 명

포스트타워 승강기 카 내부 보호필름 부착공사

- 공사목적 : 승강기 카 내부에 디자인 된 밀러가 충격 및 긁힘에 의한 파손이 우려되어 보호필름 부착, 승강기 유지보수 및 포스트타워 이미지를 부각하여 임대수익을 증대하고자 함.

2. 공사 기간

공사 계약일로부터 15일 이내

3. 공사 내용

(단위 : mm)

NO.	호기	용 도	인승	카내부 면적	작업 면적	비 고
1	#1	직원용	15	1500x1580x2450	1000x2400x3면
2	#3	승객용(A코어)	17	1800x1500x2450	800x2400x3면
3	#4	〃	〃	〃	〃
4	#5	〃	〃	〃	〃
5	#6	〃	〃	〃	〃
6	#11	승객용(B코어)	〃	〃	〃
7	#12	〃	〃	〃	〃
8	#13	〃	〃	〃	〃
9	#14	〃	〃	〃	〃

4. 재료 재질

가) 일반기준

1) 윈도우필름은 폴리에스터 또는 폴리에스터의 합성물로 이루어진 것이어야 한다.

2) 윈도우필름은 광학적으로 주름,뒤틀림,불순물,접착선이 없어야 한다.

3) 필름은 접착면 외의 표면에 내마모성 코팅(SR COATING)이 포함되어       야 한다.

4) 윈도우필름의 접착층은 요구된 수명기간 동안 필름을 보호하기 위해   자외선 차단제가 포함되어야 한다.

5) 접착력은 설치 후 45일 이내 양생기간에 90%가 되어야 한다.

나)  재료 성능 기준

1) 가시광선 투과율 ( VLT) :  05%~10% 이상

2) 인장강도(N /10mm)  100이상

3) 접착강도(N /10mm)  8.5이상

4) 신장율 : 70% 이상

5) 필름두께 25micron

5. 시공

가)  표면 준비

1) 윈도우 필름이 붙는 유리표면을 페인트 이물질이 없도록 깨끗하게 청  소한다.

2) 청소 후 당 타워의 관리 지침에 따라 유리표면을 추가로 청소할 수 있다.

나)  붙이기

1) 윈도우 필름은 명시된 곳에 제공되어야 한다.

2) 표면 준비 후, 제조업자의 지침에 따라 윈도우 필름을 붙인다.

3) 명시된 두께를 위해 필름을 이중으로 붙여서는 안 된다.

4) 육안으로 보이는 먼지가 있는 경우, 유리 위에 서리가 있는 경우,

제조업자의 지침에 적합하지 않은 온도 습도 조건인 경우에 필름을

붙여서는 안 된다.

5) 필름 부착 후 제조업자의 지침(온도 및 습도 조건)에 따라 시공되었는지를 당 타워 관계부서장과 협의하여야 한다.

6) 윈도우 필름의 이음은 원칙적으로 허용하지 않는다.

(단 1,524mm를 초과하는 유리일 경우에만 이음을 허용한다.)

7) 모든 이음은 최소 1mm 이내로 하여야 한다.

다) 현장 품질관리

1) 필름은 깨끗하고, 벗겨짐, 찢김, 스크레치, 주름, 구김, 변색, 이물질이

없어야 한다.

2) 필름 부착면은 45일 이후에 물방울이 없어야 한다.

3) 윈도우 필름은 파동, 만곡의 표시가 없어야 한다.

(이러한 결정은 청정한 날씨 또는 균일하게 흐린 날씨에 3m 거리에

서 떨어져 정면에서 육안으로 결정한다. 필름 시공 부위 중 양단

5cm 이내의 부위는 검사 대상에서 제외한다.)

4) 승인되지 않은 윈도우 필름은 제조업자의 지침에 따라 제거하고 새로

운 필름으로 부착한다.

6. 공사결과 보고서 제출

결과 보고서는 공사 완료 후 다음과 같이 제출한다.

◦ 공사 전․중․후 사진   각 1부

7. 안전관리

7-1 (안전 및 이용고객 편의도모) 도급자는 본 공사 수행과 관련하여 건물유지관리에 지장을 주어서는 안되며 이용고객의 동선에 지장 및 불편을 최소화 하도록 하고 특히 안전사고가 일어나지 않도록 사전에 철저한 준비를 한 후 시행하여야 한다.

7-2 (안전사고) 화재 등 안전사고 발생가능한 인화성물질 등의 반입은 금지하며 본 공사 수행과 관련된 제반 안전사고에 대해서 당 타워는 책임을 지지 않으며 민․형사상의 책임은 도급자에게 있다

7-3 (장비 관리책임) 도급자는 본 공사 수행중 각종 장비의 파손이나 분실방지를 위한 제반조치를 취하여야 하고, 장비에 대한 관리책임은 도급자에게 있다.

7-4 (시설물 손상) 도급자는 본 공사와 관련하여 공사기간중 안전사고 및 시설물 유지관리에 지장을 초래하지 않도록 하여야 하며 시설물 손상시 도급자의 부담으로 지체없이 원상 복구하여야 한다.